本科《钢结构》复习题

一、填空题

1、钢材有两种性质完全不同的破坏形式，即           和          。

2、试件被拉断的绝对变形值与试件原标距之比的百分数称为        。

3、钢材含硫量过多，高温下会发生              现象，含磷量过多，
低温下会发生              现象。

4、钢结构的连接方法可分            、           和铆钉连接三种。

5、当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时，在对接焊缝的拼接处，
应分别在焊缝的宽度方向或厚度方向做成坡度不大于              
的斜角。

6、螺栓在构件上的排列应简单、统一、整齐而紧凑，通常分为        和
          两种形式。

二、选择题

1、钢材的设计强度是根据钢材的         确定的。

A. 比例极限      B. 弹性极限    C. 屈服强度     D. 抗拉强度

2、Q235与Q345两种不同强度的钢材进行手工焊接时，焊条应采用        。

A. E55型                B. E50型      C. E43型             D. H10MnSi

3、产生焊接残余应力的主要因素之一是        。

A. 钢材的塑性太低              B. 钢材的弹性模量太高

C. 焊接时热量分布不均          D. 焊缝的厚度太小

4、焊接残余应力对构件的        无影响。

A. 静力强度		 B. 刚度	 	C. 低温冷脆	  D. 疲劳强度

5、梁的最小高度是由梁的        控制的。

A. 强度        B. 建筑要求      C. 刚度      D. 整体稳定

6、一个普通剪力螺栓在抗剪连接中的承载力是        。

A. 栓杆的抗剪承载力        B. 被连接构件（板）的承压承载力

C.  A、B中的较大值        D.  A、B中的较小值

7、对于普通螺栓连接，限制端距e≥2d0的目的是为了避免        。

A. 螺栓杆受剪破坏                     B. 螺栓杆受弯破坏
    C. 板件受挤压破坏                       D. 板件被栓杆冲剪破坏

8、高强度螺栓承压型连接适用于        。

A. 直接承受动力荷载  B. 承受静力荷载或间接承受动力荷载结构的连接

C. 冷弯薄壁钢结构的连接     D. 承受反复荷载作用的结构的连接

9、高强度螺栓性能等级中8.8级的含义为           。

A. 钢材最低抗拉强度为830 N/mm2，屈强比为0.8

B. 钢材最高抗拉强度为830 N/mm2，屈强比为0.8

C. 钢材最低抗拉强度为830 N/mm2，强屈比为0.8

D. 钢材最高抗拉强度为830 N/mm2，强屈比为0.8

10、摩擦型连接的高强度螺栓在杆轴方向受拉时，承载力        。

A. 与摩擦面的处理方法有关         B. 与摩擦面的数量有关

C. 与螺栓直径有关                        D. 与螺栓的性能等级无关

11、工字形梁受压翼缘宽厚比限值为，式中的b为        。

A. 受压翼缘的自由外伸宽度          B. 受压翼缘的全部宽度

C. 受压翼缘的全部宽度的1/3         D. 受压翼缘的有效宽度

12、承压型高强度螺栓连接比摩擦型高强度螺栓连接        。

A.承载力低，变形大                 B.承载力高，变形大

C.承载力低，变形小                 D.承载力高，变形小

13、在如图所示的普通螺栓连接中，受力最大的螺栓所在的位置为        。

A. a	       B. b	         C. c	        D. d

14、实腹式轴心受压构件应进行        。

A. 强度计算          B. 强度、整体稳定性、局部稳定性和刚度计算

C. 强度、整体稳定和刚度计算       D. 强度和刚度计算

15、为了提高梁的整体稳定性，        是最经济有效的办法。

A. 增大截面                             B. 改变翼缘的厚度

C. 设置横向加劲肋                        D. 增加侧向支撑点

三、判断题

（   ）1、同类钢种的钢板，厚度越大强度越高。

（   ）2、如果正焊缝的强度低于焊件强度，可改用斜焊缝对焊。

（   ）3、轴心受压构件具有残余应力时，其承载力可以提高。

（   ）4、受剪螺栓在破坏时，若栓杆细而连接板较厚时，易发生构件挤压破坏。

（   ）5、构件的长细比是其计算长度与截面宽度之比。

（   ）6、梁的工地拼接位置应该设置在弯矩较小处。

（   ）7、单向受弯梁从弯曲变形状态突然转变为弯扭变形状态时的现象称为梁整体失稳。

（   ）8、保证拉弯和压弯构件的刚度是验算其挠度。

（   ）9、单轴对称截面的实腹式压弯构件，当弯矩作用在对称轴平面内且使较小翼缘受压时，构件达到临界状态时的应力分布可能是在拉压两侧都出现塑性。

（   ）10、当偏心压力作用在截面最大刚度平面内时，实腹式偏心受压构件有可能向平面外弯扭而破坏。

四、简答题

1、普通螺栓抗剪连接有哪些破坏形式？

2、对于理想的轴心受压构件，提高钢材的牌号（即钢材强度），对构件的稳定承载能力有何影响？为什么？

3、选择实腹式轴心受压构件的截面时，应考虑哪几个原则？

五、计算题

1、如下图所示，角钢和节点板采用三面围焊连接。角钢为2∟140×10，节点板厚度t=10 mm，承受静力荷载设计值N=1000 kN，钢材为Q235，焊条为E43型，手工焊。已知焊脚尺寸为8 mm，角焊缝强度设计值ffw=160 N/mm2。试确定肢背、肢尖的焊缝长度（l1、l2）。（已知正面角焊缝强度设计值增大系数βf=1.22；角钢肢背和肢尖焊缝的内力分配系数分别为2/3和1/3）

2、一轴心受压构件，截面为双轴对称焊接工字钢，如下图所示。钢材为Q235（f=215 N/mm2），对两主轴方向的计算长度分别为l0x=15 m和l0y=5 m，绕两主轴方向屈曲都属于b类截面，试计算该柱的稳定承载力。

附表  b类截面轴心受压构件的稳定系数φ

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0.751 | 0.745 | 0.739 | 0.732 | 0.726 | 0.720 | 0.714 | 0.707 | 0.701 | 0.694 |
| 120 | 0.437 | 0.432 | 0.426 | 0.421 | 0.416 | 0.411 | 0.406 | 0.402 | 0.397 | 0.392 |

3、如图所示焊接工字钢截面简支梁，承受静力集中荷载设计值F=200kN，钢梁截面尺寸（mm）如图所示，截面无削弱，计算时忽略自重，钢材为Q235B（f=215N/mm2，fv=125N/mm2），γx=1.05，强度设计值增大系数β1取值1.1。试验算此梁的强度是否满足要求（假定跨中截面设置横向加劲肋，可以保证局部承压强度，即σc=0）。